# HARTIE FIBRA CERAMICA FIBREFRAX FT si FIBREFRAX DS 1250⁰C

Fibrefrax FT este fabricata printr-o tehnologie speciala, nefiind tesuta, si ofera proprietati de izolare si flexibilitate excelente.

Tehnica utilizata in productie asigura o structura uniforma caracterizata prin conductivitate termica mica, rezistenta la manuire si o suprafata fina.

Hartia premium tip DS se produce utilizand un proces unic de spalare care ofera o hartie care se poate utiliza in aplicatii unde este nevoie de un produs extra curat.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate pana la 1250⁰C 		(     Lingotiere

- Acumulare mica a caldurii		       Izolatii termice si acustice masini

- Greutate mica				(     Izolatii cuptoare si oale de turnare

- Rezilienta				(    Rosturi de dilatare

- Rezistenta la soc termic		     Cuptoare cu inductie

- Flexibilitate

Usor de impachetat si taiat

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 50.0 - 54.0 Al2O3 46.0 – 50.0 Fe2O3 + TiO2 <0.2 Pierderi la ardere <12%

#### Proprietati fizice			Hartie FT			Hartie DS

- Culoare 			     : Alb				Alb

- Temperatura de clasificare	     : 1250⁰C 				1250⁰C

- Temperatura de topire	     : 1800ºC				1800⁰C

- Densitatea produsului kg/m3     : 200-240				160-200

- Tip hartie 			     : nespalata			spalata

- Rezistenta la tractiune kPa	      : >350				>350

Conductivitatea termica (W/mK)	Hartie FT		Hartie DS

600 ºC Temperatura medie			: 0.08			0.08

800 ºC Temperatura medie			: 0.11			0.11

1000 ºC Temperatura medie			: 0.17			0.17

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1200⁰C						<4%			<4%

Disponibilitate

Hartie FT                    FT1	FT2	FT3	FT4	FT5	FT6	FT7	FT8

Hartie DS		DS1	DS2	DS3	DS4	DS5	DS6

Grosime mm		1	2	3	4	5	6	7	8

Latime mm		Lungime Role m

610			125	60	35	25	20	15	15	10

1000			380	185	110	80	65	60	50	40

1220			380	185	110	80	65	60	50	40

Alte marimi pot fi disponibile la cerere, in functie de cantitatea solicitata.

# HARTIE FIBRA CERAMICA INSULFRAX 1200⁰C

Hartia Insulfrax  este fabricata din fibre solubile in corpul uman. Nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate conform normelor europene.

Este fabricata prin amestecarea in stare umeda a a fibrei vrac Insulfrax impreuna cu lianti organici si anorganici, pe o linie speciala de fabricatie continua, rezultand intr-o hartie cu rezistenta buna la manuire si flexibila.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate pana la 1200⁰C 		(     Lingotiere la aliaje neferoase

- Rezistenta buna la manuire		       Automobile

- Flexibilitate excelenta			(     Jgheaburi pentru turnarea aluminiului

- Usor de taiat				(    Cuptoare cu inductie

- Proprietati bune de izolare termica

- Izolare acustica

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 61.0 - 67.0 CaO 27.0 – 33.0 MgO 2.5 – 6.5 Al2O3 <1 Fe2O3 <0.6 Pierderi la ardere <12%

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb albastrui

- Temperatura de clasificare	    : 1200⁰C

- Temperatura de topire	    : >1330ºC

- Diametru fibre                          : 3.2 microni

- Densitatea kg/m3                    : 150

- Rezistenta la tractiune	    : >250 kPa

Conductivitatea termica (W/mK)

200 ºC Temperatura medie		: 0.061

400 ºC Temperatura medie		: 0.098

600 ºC Temperatura medie		: 0.149

800⁰C  Temperatura medie		: 0.221		.

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1200⁰C					<4%

Disponibilitate

Grosime mm		1	2	3	4	5	6

Latime mm		Lungime Role m

610			125	60	35	25	20	15

1000			380	180	110	85	60	45

1260			380	180	110	85	60	45

Alte marimi pot fi disponibile la cerere, in functie de cantitatea solicitata.