# PASLA FIBRA CERAMICA FIBREFRAX DURAFELT

Pasla Durafelt este fabricata printr-un proces de impaslire avansat care ofera cea mai vasta gama de pasle din fibre ceramice disponibile. Se taie usor cu echipament standard. Sunt fabricate dintr-un amestec de fibre cu un procent mic de liant organic, rezultand intr-un produs cu greutate mica, conductivitate termica mica si rezistenta mare la manuire.

Sunt disponibile intr-o gama larga de grosimi si se utilizeaza pana la temperaturi de 1500⁰C.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate pana la 1500⁰C 		(     Garnituri pt temperaturi inalte

- Conductivitate termica mica		       Izolatie lingotiere

- Greutate mica

- Rezilienta				(     Izolatie oale de turnare

- Flexibilitate excelenta			(    Rosturi de dilatare

- Usor de impaturit si taiat

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

DURAFELT LD HD Z 1500 SiO2 48.0 - 54.0 50.0 – 58.0 52.0 – 56.0 33.0 – 37.0 Al2O3 46.0 – 52.0 42.0 – 50.0 28.0 – 32.0 53.0 – 57.0 TiO2 14.0 – 18.0 8.0 – 12.0 Alcalii <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 Fe2O3 + TiO2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 Pierderi la ardere <10% <10% <10% <10%

#### Proprietati fizice

DURAFELT                              LD                   HD                Z               1500

Culoare 			    : Alb 		Alb/bej		Alb/bej	       Alb/bej

Temperatura de clasificare	    : 1250⁰C              1250⁰C	          1400⁰C        1500⁰C      Temperatura de topire	     : 1800ºC		 1800⁰C	1740⁰C        1740⁰C

Densitatea kg/m3		     : 100-150              200-300        220-320        110-200

Rezistenta la tractiune kPa	     : >350 		    >100	>50		>50

Conductivitatea termica (W/mK)

DURAFELT                                  LD                   HD                Z             1500

600 ºC Temperatura medie		: 0.080               0.108

800 ºC Temperatura medie		: 0.115               0.143            0.150

1000 ºC Temperatura medie		: 0.160               0.192            0.212           0.208

1200⁰C Temperatura medie		: 		                        0.292           0.281

1400⁰C Temperatura medie              :                                                              0.384

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

DURAFELT                                  LD                   HD                Z             1500

1250⁰C					3.48%	               3.95%

1400⁰C							           	3.35%

1500⁰C									     	         3.75%

Disponibilitate Durafelt LD

Grosime mm		3	6	9	12

Latime mm		Lungime Role m

610			30	15	10	10

1220			90	45	30	10

Disponibilitate Durafelt HD, Z, 1500

Latime x Lungime:     1000x1250 mm

Grosime mm		3	6	9	12	18	25	30

Durafelt HD		*	*	*	*	*	*

Durafelt Z		*	*	*	*	*	*

Durafelt 1500								*

Alte marimi pot fi disponibile la cerere, in functie de cantitatea solicitata

# PASLA FIBRA CERAMICA INSULFRAX 1100⁰C

Insulfrax este  o lana vitroasa  solubila in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate.

Pasla Insulfrax se fabrica printr-un proces de impaslire special creat pentru a se putea utiliza in cazul fibrelor solubile. Este disponibila cu grosimi intre 3 si 25 mm. Se taie usor cu unelte standard iar procentul mic de liant organic reduce praful la minim.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate la temperaturi inalte 		(     Garnituri

- Usor de taiat		      		       Izolatie la partea rece

- Greutate mica

- Flexibilitate excelenta

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 61.0 - 67.0 CaO 27.0 - 33.0 MgO 2.5 – 6.5 Al2O3 <1 Fe2O3 <0.6 Continut liant <10%

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb / bej

- Temperatura de clasificare	    : 1100⁰C

- Diametru fibre  microni        	     : 3.2

- Densitatea kg/m3		     : 170-270

- Rezistenta la tractiune kPa	     : >50

Conductivitatea termica (W/mK)

400 ºC Temperatura medie		: 0.08

600 ºC Temperatura medie		: 0.11

800 ºC Temperatura medie		: 0.15

1000⁰C Temperatura medie		: 0.20

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1100⁰C					<4%

Disponibilitate

Grosime mm		3	6	9	12	18	25

610x1000 mm		*	*	*	*	*	*

1250x1000 mm		*	*	*	*	*	*

Alte marimi pot fi disponibile la cerere, in functie de cantitatea solicitata.

# PASLA FIBRA CERAMICA ISOFRAX 1260⁰C

ISOFRAX  este o fibra solubila in corpul uman. Nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate conform normelor europene.

Pasla Isofrax 1260 se fabrica din fibre lungi Isofrax care se incorporeaza intr-un proces de formare umed, rezultand un produs flexibil cu rezistenta buna la manuire.

Pasla Isofrax 1260 are  o stabilitate chimica excelenta nefiind afectata de majoritatea substantelor cu exceptia acidului fluoric, fosforic si a alcaliilor puternice.

Caracteristici generale			                 Aplicatii tipice

- Stabilitate la temperaturi inalte (1260⁰C) 	(     Ind automobile si aeronautica

- Conductivitate termica mica		      	      Izolatie la fabricarea lingourilor

- Usor de taiat			                              din otel

- Rezistenta buna la soc termic                             Izolatie partea rece cuptoare si

- Flexibilitate mare	                                         sisteme transfer metal

Garnituri la turnarea de joasa

presiune

Protectie teci termocuplu

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 70.0 - 80.0 MgO 18.0 – 27.0 Pierderi la ardere <10%

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb / bej

- Temperatura de topire	    : >1500⁰C

- Diametru fibre  microni        	     : 4.0-4.5

- Densitatea kg/m3		     : 170-270

- Rezistenta la tractiune kPa	     : >50

Conductivitatea termica (W/mK)

400 ºC Temperatura medie		: 0.08

600 ºC Temperatura medie		: 0.11

800 ºC Temperatura medie		: 0.15

1000⁰C Temperatura medie		: 0.20

Disponibilitate

Grosime mm		3	6	9	12	18	25

610x1000 mm		*	*	*	*	*	*

1250x1000 mm		*	*	*	*	*	*

Alte marimi pot fi disponibile la cerere, in functie de cantitatea solicitata