# Saltea fibra ceramica FIBREFRAX DURABLANKET

# tip S (1260⁰C) si Z (1400⁰C)

Salteaua din fibra ceramica produsa de Unifrax, este un material usor si flexibil, fabricat din fibra ceramica toarsa. Lungimea mare a fibrelor din care se produce o face una dintre cele mai rezistente saltele din fibra ceramica. Are contractie mica si proprietati izolatoare foarte bune, cu capacitate de acumulare a caldurii foarte mica si rezistenta mare la soc termic. Nu este afectata de substante chimice cu exceptia acidului fosforic si a alcaliilor concentrate. Daca este udata de apa sau abur proprietatile termice si fizice raman neafectate dupa uscare.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Rezistenta ridicata la tractiune     	(     Impachetare forme la turnarea de

- Reflectie mare a caldurii    		       precizie

- Rezistenta la soc termic		(     Izolatie la tratement termic dupa sudura

- Conductivitate termica mica 		(     Izolatie turbine de gaz si abur

- Contractie mica		                 Izolatie flexibila tevi

- Absorbtie buna a sunetelor		(     Izolatie cuptoare, incineratoare

(     Sisteme de protectie impotriva focului

- Rosturi de dilatare

- Garnituri

Salteaua Fibrefrax Durablanket este disponibila in doua sorturi –

tip S si tip Z.

- Sortul S are o temperatura de clasificare de 1250 (C

- Sortul Z are o temperatura de clasificare de 1400(C.

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

S Z SiO2 56.0-58.0 52.0-56.0 Al2O3 42.0-44.0 28.0-32.0 ZrO2 14.0-18.0 Alcalii <0.25 <0.25 Fe2O3+TiO2 <0.20 <0.20

## Proprietati fizice	             		 S		 	 Z

Culoare					Alb			Alb

Temperatura de clasificare ⁰C *             1250			1400

Temperatura de topire ⁰C			1760 			1740

Diametru fibre microni			2.5-3.5     		3.25

Caldura specifica la 1000⁰C J/kg (C       1140 			1035

## Conductivitate termica

Densitate kg/m3    Tip S		64		96		128		160

600⁰C                       		0.18		0.14		0.12		0.11

800⁰C                      		0.27		0.22		0.18		0.16

1000⁰C                                	0.42		0.36		0.28		0.21

Densitate kg/m3   Tip Z             96		128		160

800⁰C                                 	 0.24		0.19		0.18

1000⁰C                                	 0.34		0.27		0.25

1200⁰C                                	 0.44		0.36		0.33

## Contractie liniara permanenta (24 ore %)	            Tip S		Tip Z

1100⁰C							1.9%

1200⁰ C							2.9%		2.1%

1300⁰ C									2.5%

1400⁰ C									2.6%

*Temperatura de clasificare reprezinta temperatura de referinta la care contractia liniara permanenta nu depaseste 4% la 24 de ore expunere continua.

## Test fibre

## Salteaua Fibrefrax nu este combustibila, in raport cu BS476:Pt4

## Disponibilitate

#### Durablanket S			Durablanket Z

Grosime/Densitate	64	96	128	160		96	128	160    kg/m3

13 mm			Nu	Da	Da	Da		Da	Da	Da

19 mm			Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da

25 mm			Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da

38 mm			Da	Da	Da	Da		Da	Da

50 mm			Da	Da	Da	Da		Da	Da

## Lungime role (metrii)	        14.64	10.0	7.32	5.0	3.66

Grosime mm	                     13	19	25	38	50

# Saltea fibra ceramica FIBERMAX 1600⁰C

Saltelele Fibermax sunt produse usoare si flexibile fabricate din fibre mulitice policristaline, putand fi expuse la temperaturi de pana la 1600⁰C.

Nu contin lianti organici sau alti aditivi care ar crea gaze. Rezista bine la cei mai multi agenti corozivi, dar si la oxidare si atmosfere reducatoare.

Saltelele Fibermax sunt practic libere de particule netransformate in fibre. Asta le face ideale pentru aplicatii unde acest lucru este important si de asemenea le da o conductivitate termica extrem de mica.

Compozitia minerala unica si procesul de fabricatie special ofera acestor produse o mare rezistenta si rezilienta.

## Caracteristici

Stabilitate termica si rezistenta la soc termic

Stabilitate chimica

Rezistenta la tractiune

Conductivitate termica mica

Acumulare mica de caldura

Reflectie mare a caldurii

Rezistenta la coroziune

## Proprietati fizice

- Culoare					Alb

- Temperatura de clasificare*⁰C               1600

- Densitate	kg/m3				100		130

- Diametru fibre  microni			4		6

- Caldura specifica J/kg (C       		1.17		1.17

## Conductivitate termica

Densitate kg/m3    			100			130

800⁰C                       		0.2 (0.17)		0.18 (0.16)

1200⁰C                      		0.42 (0.36)		0.36 (0.31)

Analiza Chimica %         	100		130

Al2O3					> 72		> 72

Al2O3 + SiO2				> 99		> 99

## Contractie liniara permanenta (24 ore %)	            100		130

1500⁰ C							  0.7%		0.7%

# Saltea fibra ceramica INSULFRAX 1100⁰C

Saltelele Insulfrax sunt fabricate din fibre solubile in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate.

Se produc prin toarcere, pe baza de calciu-magneziu-silica, avand stabilitate termica si fizica excelenta pana la limita de temperatura de 1100⁰C.

## Caracteristici

- Stabilitate termica si fizica pana la 1100⁰C

- Greutate mica, flexibilitate si proprietati de absorbtie a sunetului

- Rezistenta la tractiune imbunatatita datorita tehnologiei speciale de productie

- Nu contin lianti organici

## Certificari

Salteaua Insulfrax ne-combustibila conform BS476 :Part 4 si este aprobata pentru utilizare impotriva focului (celuloza si hidrocarbon) si pentru protectia structurilor din otel. La cerere se pot furniza detaliile certificarilor.

## Proprietati fizice

- Culoare					Alb albastrui

- Temperatura de clasificare*            	1100⁰C

- Temperatura de topire			>1330⁰C

- Diametru fibre				3.2 microni

- Caldura specifica la 1000⁰C			1074 J/kgK

- Rezistenta la tractiune			90 kPa (128 kg/m3)

## Conductivitate termica

Densitate kg/m3    			64			96		128

200⁰C                     		0.07			0.06		0.05

400⁰C					0.10			0.09		0.08

600⁰C					0.18			0.14		0.12

800⁰C					0.27			0.22		0.18

Analiza Chimica %

SiO2		61.0 – 67.0

CaO		27.0 – 33.0

MgO		2.5 – 6.5

Al2O3		<1.0

Fe2O3 		<0.6

## Contractie liniara permanenta (24 ore %)

1100 grd C				<0.4%

Aplicatii

• Izolatii boilere

• Izolatii impotriva focului

• Izolatii centrale termice

• Izolatii aragaze

• Cosuri de fum

Protectia impotriva focului

• Constructii vapoare

• Rosturi dilatare cladiri

• Infasurari coloane si grinzi

• Usi cu protectie impotriva focului

Disponibilitate

Grosime		13 mm 	25 mm 	38 mm 		50 mm

Lungime rola           14.64 m         7.32 m	 5.0 m 		3.66 m

64 kg/m3 				Da		Da			Da

96 kg/m3 		Da		Da		Da			Da

128 kg/m3 		Da		Da		Da			Da

# Saltea fibra ceramica ISOFRAX 1260⁰C

Saltelele Isofrax  1260 sunt fabricate din fibre solubile in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate Sunt fibre revolutionare pe baza de silica-magnezia. Se produc din fibre lungi Isofrax care se intrepatrund printr-un proces de fabricatie unic, rezultand un produs complet anorganic, flexibil si cu rezistenta mare.

Saltelele Isofrax 1260 au o stabilitate chimica excelenta, nefiind afectate decat de acidul hidrofloric, acidul fosforic si alcaliile puternice.

## Caracteristici

- Stabilitate termica pana la 1260⁰C

- Conductivitate termica mica

- Rezistenta la manuire

- Usor de taiat

- Rezistenta la coroziune excelenta

- Acumulare mica a caldurii

- Rezistenta buna la soc termic

- Flexibilitate mare

- Greutate mica

## Proprietati fizice

- Culoare					Alb albastrui

- Temperatura de topire			>1500⁰C

- Diametru fibre				4-4.5 microni

- Caldura specifica la 1000⁰C			1074 J/kgK

- Rezistenta la tractiune			30 kPa (128 kg/m3)

Revenirea dupa compresiune

Densitate 128 kg/m3, nearsa

10% compresie		96% revenire

30% compresie		89% revenire

50% compresie		78% revenire

## Conductivitate termica

Densitate kg/m3    			96			128		160

400⁰C                     		0.102			0.095		0.087

600⁰C					0.153			0.140		0.130

800⁰C					0.220			0.195		0.180

1000⁰C				0.305			0.270		0.250

Analiza Chimica %

SiO2		70.0 – 80.0

MgO		18.0 – 27.0

Altele		<4.0

Aplicatii

• Izolatii cuptoare

• Izolatii usi cuptoare si garnituri

• Izolatie la fata rece (in spatele straturilor de caramida / beton)

• Acoperiri pe timpul racirii produselor

• Capace creuzete

Disponibilitate

Grosime		13 mm 	25 mm 	38 mm 		50 mm

Lungime rola           14.64 m         7.32 m	 5.0 m 		3.66 m

96 kg/m3 		Da		Da		Da			Da

128 kg/m3 		Da		Da		Da			Da

160 kg/m3 		Da		Da